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Kennisbank Biobased Bouwen
THEMA KENNISMODULE | HOUTACHTIGE PLAATMATERIALEN – 
ORIENTED STRAND BOARD (OSB)
De ‘Kennisbank module | Oriented Strand Board (OSB)’ is onderdeel van module 3 LCA Fase - Productie

In deze LCA lijn behandelen we de volgende thema’s:

	3.1.2.1.       Hout

	3.1.2.1.1     Massief Hout

	3.1.2.1.2     Bewerkt Hout

	3.1.2.1.2.1 CLT

	3.1.2.1.2.2 LVL

	3.1.2.1.2.3 Glulam

	3.1.2.1.3     Houtvezel Isolatieplaten (thermische isolatie) 

	3.1.2.1.4.     Houtvezelplaat

	3.1.2.1.4.1 Hardboard

	3.1.2.1.4.2 Zachtboard

	3.1.2.1.4.3 MDF en HDF

	3.1.2.1.5.     Houtspaanderplaat

	3.1.2.1.5.1 Spaanplaat

	3.1.2.1.5.2 OSB

	3.1.2.1.6.    Triplex

	3.1.2.2.       Hennepvezel isolatie

	3.1.2.3.       Lisdodde

	3.1.2.4.       Vlaswolisolatie

	3.1.2.5.       Zeewier

	3.1.2.6.       Bamboe Interieur

	3.1.2.7.       Strobalen bouwmethode

	3.1.2.8.       Miscanthus – Olifantengras

	3.1.2.9.       Kalkhennepbeton

	3.1.2.10.     Geëxpandeerde Kurkisolatie

	3.1.2.12.     Grasisolatieplaten

	3.1.2.13.     Riet

	3.1.2.16.     Vlasspaanplaat

	3.1.2.17.     Inblaasstro

	3.1.2.18.     Stro isolatie infill methode

	3.1.2.19.     Bamboe exterieurafwerking  

	3.1.2.20.     Kalkhennep blokken 



Dit is de Kennisbank module ‘Hennepvezel isolatie’
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Samenvatting
Oriented Strand Board (OSB) is een houtachtig plaatmateriaal dat voornamelijk wordt gebruikt in constructieve toepassingen vanwege zijn sterkte en vochtbestendigheid. Het bestaat uit grote naaldhoutspanen die kruislings worden verlijmd met kunstharslijmen zoals Fenolformaldehyde (FF), PMDI of MUF. OSB wordt gemaakt van rest- en dunningshout en bestaat meestal uit drie lagen, waarbij de buitenlagen in de lengterichting liggen voor extra sterkte. Het wordt geproduceerd in diverse diktes en formaten, met rechte kanten of met tong-en-groefverbindingen.
Er zijn vier OSB-types:
· OSB/1: voor interieurtoepassingen (niet gangbaar in Nederland)
· OSB/2: voor droge binnenconstructies
· OSB/3: voor dragende toepassingen in vochtige omstandigheden
· OSB/4: voor zware, vochtige constructies
OSB is eenvoudig te bewerken, herbruikbaar mits droog toegepast, en kan gerecycled worden bij schade. Het kent een gunstige prijs-kwaliteitverhouding en is CE-gecertificeerd, vaak met FSC- of PEFC-keurmerk. Voor toepassing in vochtige omgevingen is een beschermlaag noodzakelijk om schimmel en zwelling te voorkomen. Het materiaal vereist zorgvuldige opslag en transport om vervorming te voorkomen.
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[bookmark: _Toc181013439]Doel en opzet HBO Module ‘OSB’
Deze module is geschikt voor docenten en studenten bouwkunde en daaraan gelieerde opleidingen. En verder is deze module geschikt voor iedereen in de bouw die zich wil verdiepen in circulariteit en de verduurzaming van de sector. Je wilt kennis en vaardigheden opdoen om concreet met circulair biobased bouwen aan de slag te gaan.

Als je circulair biobased bouwt, bouw je klimaatpositief. Jij denkt toekomstgericht en weet dat circulariteit straks het nieuwe normaal is binnen de bouw. Een manier van ontwerpen en bouwen waarbij geen grondstoffen worden uitgeput, biobased bouwmaterialen worden toegepast en dat er CO2 is opgeslagen in de bouwmaterialen. Je werkt toekomstgericht en helpt de bouw te verduurzamen! 

Deze module ‘OSB’ maakt deel uit van de Kennisbank Biobased Bouwen. De kennismodules zijn gerelateerd aan de LCA. Een overzicht van de Kennisbank Biobased Bouwen modules vind je in hoofdstuk 13, onderaan in dit document
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Kennisbank module | Oriented Strand Board (OSB)
Productgroep
Houtachtige plaatmaterialen – Spaanplaat – OSB - constructieve bouwplaten
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Figuur 3.1.2.5.2. - 1 | OSB

[bookmark: _Toc196910999]Materiaalomschrijving
Er zijn veel verschillende soorten houtachtige plaatmaterialen op de markt, elk met hun specifieke eigenschappen en samenstellingen. De platen die voornamelijk bestaan uit houtvezels zijn zachtboard, hardboard, MDF (Medium Density Fiberboard) en HDF (High Density Fiberboard). 

Houtachtige platen kunnen ook zijn opgebouwd uit houtsnippers of houtspaanders. Deze plaatmaterialen staan bekend als spaanplaat en OSB (Oriented Strand Board). Daarnaast zijn er platen die zijn opgebouwd uit laagjes houtfineer: triplex ook wel multiplex genoemd. Platen met dikke fineren en grote afmetingen noemen we Laminated Veneer Lumber (LVL). 

In deze materiaalkaart wordt OSB beschreven, de andere genoemde houtachtige plaatmaterialen zijn beschreven in aparte kennismodules.

Oriënted Strand Board 
OSB is in de vorige eeuw ontwikkeld en was eerder bekend als Waferboard en Chipwood (vloertegels). Dit plaatmateriaal staat vooral bekend om de constructieve waarde en de hoogwaardige verlijming, die zelfs toepassingen in natte omstandigheden mogelijk maakt. 
De meest voorkomende maten zijn 1220 mm x 2440 mm, 18, 15 en 12 mm, met rechte kanten of met tong en groef: aan twee zijden, of helemaal rondom.

[bookmark: _Toc196911000]Grondstoffen
De naaldhoutspanen, die veel groter zijn dan van spaanplaat, hebben in de deklagen een lengte van ca. 75-200 mm, 20 mm breed en 0.6 mm dik. Er wordt voornamelijk resthout gebruikt.

[bookmark: _Toc196911001]Herkomst
OSB wordt gemaakt van naaldhout, voornamelijk vuren en grenen, maar ook loofhout zoals populier. Het meest OSB dat in Nederland wordt gebruikt wordt in Europa geproduceerd. Ierland is een belangrijk productieland. Ook in Canada en de VS wordt OSB gemaakt, maar dat vindt zijn weg meestal naar Azië en vooral Japan.

[bookmark: _Toc196911002]Productie 
OSB wordt voornamelijk gemaakt van resthout. Daarnaast wordt ook ‘dunningshout’ gebruikt. Dat zijn dunne stammetjes die uit het bos worden gehaald om de bomen die blijven staan harder te kunnen laten groeien. Het dunningshout wordt ‘ontbast’ en daarna, net als het resthout, verspaand. De spanen worden gecontroleerd op metalen, gewassen, gedroogd en daarna met een spray omhuld met lijm en parafine. Het huidige OSB bestaat meestal uit 3 lagen spanen, die kruiselings zijn opgebouwd. De buitenste liggen in de lengterichting en maken 15% van de dikte uit. De middelste spanen liggen dwars op de plaat. Door de grotere afmeting van de spanen (gemiddeld 75 mm x 20 mm en ca 6 mm dik) wordt er per m3 minder lijm toegevoegd (ongeveer 3% van het volume) dan bij spaanplaat. De bespoten spannen worden op een ‘’bed’’ gerangschikt en in een meerlagen- of etagepers geperst bij circa 220◦C tot een stevige plaat. Nadat ze zijn afgekoeld worden ze in de lengte en breedte gekantrecht en in een geconditioneerde ruimte afgekoeld zodat de lijm goed kan uitharden. De platen worden daarna nog licht geschuurd om oneffenheden weg te nemen.

[bookmark: _Toc196911003]Gebruikte lijmen
De spanen worden gebonden door een kunstharslijm, voornamelijk Fenol Formaldehyde (FF). Andere lijmen zijn PMDI of Melamine Ureum- -Formaldehyde (MUF).
[bookmark: _Toc196911004]Toepassing en verwerking
Afhankelijk van het type OSB kan het gebruikt worden voor vloeren, wanden, platte daken van lichte constructies zoals carports en andere aftimmering. Ook in platte daken van carports vinden we OSB terug. Ook wordt het gebruikt voor bouwschuttingen, tijdelijke afdichtingen en verpakkingen, zoals machinekisten.

Hieronder vind je het OSB-type en de juiste toepassing:
OSB/1   	voor meubelen en interieurbouw
OSB/2   	voor wanden en vloeren in een droog klimaat
OSB/3 	voor wanden en vloeren in keukens, baders, daken en sporttoestellen        
OSB/4   	voor constructieve toepassingen in een vochtig klimaat
Over het algemeen zijn OSB 2 en 3 makkelijk verkrijgbaar, type 1 en 4 komen minder vaak voor in Nederland.

OSB is vanwege zijn gunstige prijs en goede constructieve eigenschappen een veelgebruikt plaatmateriaal. Het sterk is in de lengterichting, maar de sterkte in de breedterichting is veel minder. In dragende functies moet daarmee rekening worden gehouden.

OSB is net zo eenvoudig te zagen, boren en lijmen als massief hout. Bij het zagen voorkomt een kleine zaagtand het uitbreken van spanen. Zorg altijd voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Zorg er ook voor dat de plaat goed platligt en tijdens het bewerken niet kan schuiven, om letsel te voorkomen.

Afmetingen
OSB wordt in de volgende afmetingen geleverd:
	Typen en afmetingen Oriented Strand Board (OSB)

	Type OSB
	
	Dikte (mm)
	Lengte (mm)
	Breedte (mm)

	OSB/1
	Wordt niet op de Nederlandse markt verkocht

	OSB/2
	Rechte kanten
	9-11-12-15-18-22-25
	1220-2800
	2070-2440

	
	Tweezijdig tong en groef
	18
	1220
	2440

	
	Vierzijdig tong en groef
	18
	600
	2440

	OSB/3
	Rechte kanten
	6-8-9-10-11-15-18-20
	1200-1220-1250
	2400-2440-2500

	
	Tweezijdig tong en groef
	12-15-18-22
	1200-1220
	2400-2440

	
	Vierzijdig tong en groef
	15-18-22
	590-625
	2400-2440-2500

	OSB/4
	Rechte kanten
	12-15-18-22
	2500
	5000

	
	Tweezijdig tong en groef
	15-18-22
	625-1250
	5000

	
	Vierzijdig tong en groef
	15-18-22
	625
	2500




[bookmark: _Toc196911005]Eigenschappen
De eigenschappen van OSB zijn afhankelijk van plaattype, volumieke massa en fabrikant. De belangrijkste eigenschappen worden in onderstaande tabel weergegeven:

	Eigenschap
	Waarde[footnoteRef:1] [1:  Opmerking bij bovenstaande waarden
Het is belangrijk om bij de leverancier de productwaarden op te vragen. Als je de data opvraagt, let er dan op dat het gevalideerde en gecertificeerde waarden betreft. Meer informatie vindt je op de site van de rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwproducten/vraag-en-antwoord/wat-is-een-prestatieverklaring-voor-bouwproducten] 

	Eenheid

	Warmtegeleidingscoëfficiënt
	0,13 (bij 650 kg/m3)
	W/m•K

	Warmteopslagcapaciteit
	1700
	J/kg•K

	Thermische faseverschuiving
	nb
	uur

	Dichtheid/volumieke massa (droog)
	600 (OSB/2) – 629 (OSB/3) – 650 (OSB/4)
	kg/m3

	Dampdiffusieweerstand
	50 (OSB droog) - 30 (OSB nat)
	m1

	Vocht absorberend vermogen
	Zwellicht bij vocht tussen 25% (OSB/1) tot 12% (OSB/4).
	m1

	Vochtbestendigheid
	Afhankelijk van type
	

	Opgeslagen koolstof (GWPbiogenic)
	345
	kgC/m3

	Global warming potential (GWPtot)
	338 (Cat 2, Centrum Hout, 2025)
	KgCO2/m3

	Geluidisolatie (frequentiegebied tussen 1 en 3 kHz)
	Bij vol.massa van 600 kg/m3: 22,9 dB (8mm) 24,7 dB (11mm) 26,4 dB (15mm) en 27,4 dB (18mm)
	dB

	Geluidabsorptie
	Niet bekend
	

	Drukweerstand
	Afhankelijk van plaattype en fabrikant
	N/mm2

	Brandklasse
	D-s2, d0 (vanaf 600 kg/m3 en 9 mm dik), of vloerplaat Dfl  indien bij toepassing zonder spouw op plaat Eurobrandklasse A1 (min. 10 kg/m3).
	

	Milieuclassificatie MKI (set A2)
	Zie fabrikantdata, of https://milieudatabase.nl/nl/viewer/
	€/m2/bvo/jaar

	Biologische afbreekbaarheid
	Afbreekbaar
	

	Keurmerken duurzaam bosbeheer
	FSC en PEFC
	



[bookmark: _Toc196911006]Opslag en transport
OSB heeft na productie over het algemeen een houtvochtgehalte van 2 – 12%. Tijdens opslag en transport kan dit veranderen; bescherm daarom het plaatmateriaal tegen regen en vocht. Bij langdurige opslag moet de ruimte geconditioneerd zijn. Om zwel of krimp van plaatmateriaal bij directe verwerking te voorkomen laat je de platen aan het vochtgehalte van de ruimte wennen door het minimaal 1 dag van te voeren in de ruimte waar het wordt aangebracht te plaatsen. Verdere aanbevelingen:
· sla de platen binnen op, leg ze horizontaal neer, niet direct op de vloer, maar op droge balkjes (max 80 cm hoh) of op een pallet
· leg onder de platen een waterdicht folie als de ondergrond vochtig is
· platen moeten recht boven elkaar liggen om beschadigingen of door verschuiving ongelukken veroorzaken
· draag persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen om splinters te voorkomen
[bookmark: _Toc196911007]Gebruik en onderhoud
OSB is gemaakt van naaldhout, waarin ook spinthout zit. Daarom is het aan te raden om in permanente vochtige omgeving, zoals ‘beschutbuiten’ een beschermende verf of beitslaag aan te brengen, om schimmels te voorkomen. Direct en langdurig blootstellen aan regen en (bodem)vocht is sterk af te raden vanwege diktezwelling. OSB kan bevestigd worden met nagels, schroeven en nieten, bij voorkeur van rvs om roestplekken bij vochtige omstandigheden te voorkomen. Geprofileerde nagels hebben de voorkeur boven gladde nagels of nieten. Bevestigingsmiddelen moeten minimaal 8 mm uit de rand worden aangebracht. In droge omstandigheden heeft OSB geen onderhoud nodig.
[bookmark: _Toc196911008]Demontage en hergebruik
OSB kan eenvoudig worden losgeschroefd.

OSB is in principe her te gebruiken wanneer de plaat in volledig droge omstandigheden was toegepast en zorgvuldig is ‘geoogst’. Eventuele lijm en pur-restenkunnen dienen verwijderd te worden. OSB met vocht-, of mechanische schade kan worden gerecycled en dienen als grondstof voor spaanplaat of vezelplaat. Wanneer verf-, lijm- of purresten niet verwijderd kunnen worden wordt spaanplaat verbrand in AVI-verbrandingsinstallaties voor energie- en warmte terugwinnen.


[bookmark: _Toc196911009]Certificering
Houtachtige plaatmaterialen moeten volgens de Europese Bouwproductenverordening (CPR) een CE-markering hebben. Op de zijkant van elke plaat staat een merkteken met codes waarmee de fabrikant en plaattype vindbaar zijn. Op de bijbehorende prestatieverklaring (DoPC) staan de technische en in de toekomst ook de milieueigenschappen van het betreffende plaatmateriaal.
Houtachtige plaatmaterialen zijn bijna altijd voorzien van een keurmerk voor duurzaam bosbeheer: Forest Stewardship Council (FSC) of Pan European Forest Certification System (PEFC) (zie voor meer info: www.inkoopduurzaamhout.nl)
[bookmark: _Toc196911010]Leveranciers
OSB is te koop bij alle houthandelaren en bouwmaterialen leveranciers in Nederland.
De belangrijkste producenten van spaanplaat in Europa zijn:
· Kronospan.com
· West Fraser.nl (Norbord)
· Sonaearauco.com
· Medite Smartply: mdfosb.com

[bookmark: _Toc196911011]Normen
Belangrijke normen waarin de eigenschappen van OSB worden beschreven zijn:

	NEN-EN 300
	Oriented Strand Board (OSB – termen en definities, classificatie en specificaties

	NEN-EN 13986 -1
	Houtachtige plaatmaterialen voor gebruik in de bouw - Eigenschappen, conformiteitsbeoordelingen en merken

	NEN-EN 12369-1
	Houtachtige plaatmaterialen- karakteristieke waarden voor constructief ontwerpen - deel 1 OSB, Spaanplaat en vezelplaat



[bookmark: _Toc196911012]Bronnen
· Houtachtige plaatmaterialen – houtinfo.nl – infoblad 2022
· https://kennis.cultureelerfgoed.nl/index.php/Zachtboardwat-is-zachtboard (geraadpleegd op 21-03-2025)
· https://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/zachtboard.htm (geraadpleegd op 21-03-2025)
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